Открытое акционерное общество

«БОЛХОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

БОЛХОВ 2017 г.

| ДИОДные матрицы |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диодные матрицы | 2Д906А/ББ, 2Д906А/ББ «ОС», 2Д906А1/ББ, 2Д906А1/ББ «ОС» 2Д906Б/ББ, 2Д906Б/ББ «ОС», 2Д906Б1/ББ, 2Д906Б1/ББ «ОС» 2Д906В/ББ, 2Д906В/ББ «ОС», 2Д906В1/ББ, 2Д906В1/ББ «ОС» |
| АЕЯР.432120.185 ТУ, аАО.339.190 ТУ (для «ОС») Особенности - состоят из четырех элементов Применение - предназначены для работы в качестве выпрямительного моста или резервированного диода в специальных радиотехнических и электронных устройствах Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма, не более Примечание 2Д906А/ББ «ОС», А1/ББ, «ОС» 2Д906Б/ББ, «ОС», Б1/ББ, «ОС 2Д906В/ББ, «ОС», В1/ББ, «ОС» При включении в качестве резервированного диода Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1,5 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение (τ ≤ 10 мкс), В Uобр.и.макс 100,0 75,0 75,0 1, 3,5 Максимально допустимый импульсный прямой ток (τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=30 мА), А Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1,5 (τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=60 мА при температуре от минус 60 до 90 (С), А Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 5 Максимально допустимый средний прямой ток при температуре: - от минус 60 до 50 (С, мА; Iпр.ср.макс 200,0 200,0 200,0 2,5 - при температуре 125 (С, мА Iпр.ср.макс 25,0 25,0 25,0 4,5 Предельная частота выпрямления (без снижения прямого тока), кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4,5 При работе в качестве выпрямительного моста (включение в схему выводами 3-4 – вход, выводами 1-2 – выход) Максимально допустимое постоянное обратное напряжение на входе, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1 Максимально допустимая однократная перегрузка по величине постоянного тока на выходе (время между однократными импульсами не менее 5 мин), А: а) в течение 10 мкс; Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1 б) в течение 1 мс Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 1 Предельная рабочая частота, кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4 1 Значения электрических параметров приведены в диапазоне температур от минус 60 до 125 °С. 2 В диапазоне температур от 50 до 125 °С максимально допустимый прямой ток уменьшается линейно. 3 Подача импульса отрицательной полярности через время не менее 3 мкс после окончания импульсов прямого тока. 4 При любой форме напряжения длительностью фронта не менее 50 нс от уровня 0,1 до уровня 0,9 амплитуды напряжения. 5 Параметры приведены для каждого элемента диодной матрицы. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозначение Норма не более Режимы измерения Постоянное обратное напряжение, В Uобр ≥75,0 для А, А1, ≥50,0 для Б, Б1, ≥30,0 для В, В1 Iобр = 2 мкА Постоянный обратный ток, мкА Iобр. ≤2,0 Uобр = 75 В (для А, А1), 50 В (для Б, Б1), 30 В (для В, В1) Постоянное прямое напряжение, В Uпр ≤1,0 Iпр.=50 мА Импульсное прямое напряжение, В Uпр.и ≤5,0 Iпр.и=2 А, Iпр.ср= 30 мА, τи = 10 мкс Установившееся прямое напряжение, В Uпр.уст ≤2,0 Iпр.и=2 А, Iпр.ср=30 мА, τи = 10 мкс Прямое напряжение короткого замыкания, В Uпр.к.з ≤2,0 Iм = 0,2 А Обратный ток холостого хода, мкА Iобр.х.х. ≤5,0 Uобр = 75 В (для А, А1), 50 В (для Б, Б1), 30 В (для В, В1) Общая емкость, пФ Сд ≤20,0 Uобр = 5 В Время обратного восстановления, мкс tвос.обр ≤0,4 Iвос = 5 мА, Uобр. = 20 В, Iпр.и = 0,2 А, R∑ = 600 Ом Время прямого восстановления, мкс tвос.пр ≤1,0 Iпр.и=2 А, Iпр.ср=30 мА, τи = 10 мкс Пробивное напряжение, В Uпроб ≥100,0 для А, А1, ≥75,0 для Б, Б1 и В, В1 Iобр=50 мкА |

| ДИОДные матрицы |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диодные матрицы | 2Д906Г/ББ, 2Д906Г1/ББ |
| АЕЯР.432120.185 ТУ Особенности - состоят из четырех элементов Применение - предназначены работы в качестве выпрямительного моста или резервированного диода в специальных радиотехнических и электронных устройствах Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма, не более Примечание При включении в ка естве резервированного диода Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В Uобр.макс 300,0 1,5 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение (τ ≤ 10 мкс), В Uобр.и.макс 400,0 1, 3,5 Максимально допустимый импульсный прямой ток (τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=30 мА), А Iпр.и.макс 2,0 1,5 (τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=60 мА при температуре от минус 60 до 90 (С), А Iпр.и.макс 1,0 5 Максимально допустимый средний прямой ток при температуре: - от минус 60 до 50 (С, мА; Iпр.ср.макс 200,0 2,5 - при температуре 125 (С, мА Iпр.ср.макс 25,0 4,5 Предельная частота выпрямления (без снижения прямого тока), кГц fпред 10,0 4,5 При работе в качестве выпрямительного моста (включение в схему выводами 3-4 – вход, выводами 1-2 – выход) Максимально допустимое постоянное обратное напряжение на входе, В Uобр.макс 300,0 1 Максимально допустимый средний прямой ток на выходе в зависимости от температуры и частоты, мА Iпр.ср.макс 25,0 Максимально допустимая однократная перегрузка по величине постоянного тока на выходе (время между однократными импульсами не менее 5 мин), А: а) в течение 10 мкс; Iпр.и.макс 2,0 1 б) в течение 1 мс Iпр.и.макс 1,0 1 Предельная рабочая частота, кГц fпред 10,0 4 1 Значения электрических параметров приведены в диапазоне температур от минус 60 до 125 °С. 2 В диапазоне температур от 50 до 125 °С максимально допустимый прямой ток уменьшается линейно. 3 Подача импульса отрицательной полярности через время не менее 3 мкс после окончания импульсов прямого тока. 4 При любой форме напряжения длительностью фронта не менее 50 нс от уровня 0,1 до уровня 0,9 амплитуды напряжения. 5 Параметры приведены для каждого элемента диодной матрицы. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения Постоянное обратное напряжение, В Uобр ≥300 Iобр. = 2 мкА Постоянный обратный ток, мкА Iобр ≤2 Uобр=300 В Постоянное прямое напряжение, В Uпр ≤1 Iпр.=50 мА Импульсное прямое напряжение, В Uпр.и ≤5 Iпр.и=2 А, Iпр.ср= 30 мА, τи = 10 мкс Установившееся прямое напряжение, В Uпр.уст ≤2,5 Iпр.и=2 А, Iпр.ср=30 мА, τи = 10 мкс Прямое напряжение короткого замыкания, В Uпр.к.з ≤2 Iм = 0,2 А Обратный ток холостого хода, мкА Iобр.х.х ≤5 Uобр =300 В Общая емкость, пФ Сд ≤20 Uобр = 5 В Время обратного восстановления, м с tвос.обр ≤0,4 Iвос = 5 мА, Uобр = 20 В, Iпр.и = 0,2 А, R∑ = 600 Ом Время прямого восстановления, мкс tвос.пр ≤1 Iпр.и=2 А, Iпр.ср=30 мА, τи = 10 мкс Пробивное напряжение, В Uпроб ≥400 Iобр=50 мкА |

| ДИОДные матрицы |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диодные матрицы (в металлокерамическом корпусе) | 2Д906А2/ББ 2Д906Б2/ББ 2Д906В2/ББ |
| АЕЯР.432120.185 ТУ Особенности - состоят из четырех элементов; - группа стойкости 3У по ГОСТ В 20.39.404. Применение - предназначены для работы в качестве выпрямительного моста или резервированного диода в специальных радиотехнических и электронных устройствах Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма, не более Примечание 2Д906А2/ББ 2Д906Б2/ББ 2Д906В2/ББ При включении в качестве резервированного диода Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1,5 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение (τ ≤ 10 мкс), В Uобр.и.макс 100,0 75,0 75,0 1, 3,5 Максимально допустимый импульсный прямой ток (τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=30 мА), А Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1,5 (τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=60 мА при температуре от минус 60 до 90 (С), А Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 5 Максимально допустимый средний прямой ток при температуре: - от минус 60 до 50 (С, мА; Iпр.ср.макс 200,0 200,0 200,0 2,5 - при температуре 125 (С, мА Iпр.ср.макс 25,0 25,0 25,0 4,5 Предельная частота выпрямления (без снижения прямого тока), кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4,5 При работе в качестве выпрямительного моста (включение в схему выводами 3-4 – вход, выводами 1-2 – выход) Максимально допустимое постоянное обратное напряжение на входе, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1 Максимально допустимая однократная перегрузка по величине постоянного тока на выходе (время между однократными импульсами не менее 5 мин), А: а) в течение 10 мкс; Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1 б) в течение 1 мс Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 1 Преде ьная рабочая частота, кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4 1 Значения электрических параметров приведены в диапазоне температур от минус 60 до 125 °С. 2 В диапазоне температур от 50 до 125 °С максимально допустимый прямой ток уменьшается линейно. 3 Подача импульса отрицательной полярности через время не менее 3 мкс после окончания импульсов прямого тока. 4 При любой форме напряжения длительностью фронта не менее 50 нс от уровня 0,1 до уровня 0,9 амплитуды напряжения. 5 Параметры приведены для каждого элемента диодной матрицы. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозначение Норма не более Режим измерения Постоянное обратное напряжение, В Uобр ≥75,0 для А2, ≥50,0 для Б2, ≥30,0 для В2 Iобр = 2 мкА Постоянный обратный ток, мкА Iобр. ≤2,0 Uобр = 75 В (для А2), 50 В (для Б2), 30 В (для В2) Постоянное прямое напряжение, В Uпр ≤1,0 Iпр=50 мА Импульсное прямое напряжение, В Uпр.и ≤5,0 Iпр.и=2 А, Iпр.ср= 30 мА, τи = 10 мкс Установившееся прямое напряжение, В Uпр.уст ≤2,0 Iпр.и=2 А, Iпр.ср=30 мА, τи = 10 мкс Прямое напряжение короткого замыкания, В Uпр.к.з ≤2,0 Iм = 0,2 А Обратный ток холостого хода, мкА Iобр.х.х. ≤5,0 Uобр = 75 В (для А2), 50 В (для Б2), 30 В (для В2) Общая емкость, пФ Сд ≤20,0 Uобр = 5 В Время обратного восстановления, мкс tвос.обр ≤0,4 Iвос = 5 мА, Uобр = 20 В, Iпр.и = 0,2 А, R∑ = 600 Ом Время прямого восстановления, мкс tвос.пр ≤1,0 Iпр.и=2 А, Iпр.ср=30 мА, τи = 10 м с Пробивное напряжение, В Uпроб ≥100,0 для А2, ≥75,0 для Б2 и В2 Iобр=50 мкА |

| ДИОДные матрицы |
| --- |
| Кремниевые диодные матрицы полупроводниковые | 2ДС627А/ББ 2ДС627А/ББ «ОСМ» |
| АЕЯР.432120.515 ТУ, РД В 22.02.218 (для «ОСМ») Особенности - в керамикополимерном корпусе 401.16-3 БЧО.487.005 ТУ. Применение - предназначены для работы в аппаратуре специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенн е обозначение Норма не более Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В Uобр.макс 50 Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение (при τи≤2 мкс и Q≥10), В Uобр.и.макс 60 Максимально допустимое неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В Uобр.и.нп 70 Суммарный максимально допустимый средний прямой ток через все диоды или любой одиночный диод, А Iпр.ср.макс при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°С 0,2 при температуре окружающей среды 125°С 0 08 Максимально допустимый действующий прямой ток для каждого диода, А Iпр.д.макс при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°С 0,2 при температуре окружающей среды 125°С 0,08 Суммарный максимально допустимый импульсный прямой ток при длительности импульса не более 10 мкс без превышения Iпр.ср.макс через любое число диодов ДМП или любой одиночный диод, А Iпр.и.макс при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°С 1,5 при температуре окружающей среды 125°С 0,75 Максимально допустимый ударный прямой ток для каждого диода, А (при температуре окружающей среды 25±10ºС) (при τи≤10 мкс и Q=50) Iпр.уд.макс 2,5 Максимально допустимая температура перехода, (С Tj 155 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения Постоянный обратный ток и его стабильность для каждого диода, мкА Iобр ≤2 Uобр=50 В Постоянное прямое напряжение для каждого диода, В Uпр ≥0,85 ≤1,15 Iпр=200 мА Время обратного восстановления ДМП каждого диода, нс tвос ≤40 Iпр.и =200 мА, Uобр.и=20 В, dIпр.и/dt = 25А/мкс Общая емкость каждого диода при нулевом смещении, пФ Сд ≤5 Импульсное прямое напряжение для каждого диода, В Uпр.и ≤4 τи= 10 мкс, Q=500 Дифференциальное сопротивление каждого диода в открытом состоянии, Ом rД ≤10 Iпр =100 мА Тепловое сопротивление переход-корпус каждого диода, °С/Вт RТ ≤200 |

| ДИОДные матрицы |
| --- |
| Кремниевые диодные матрицы полупроводниковые | 2ДС627А1/ББ |
| АЕЯР.432120.515 ТУ Особенности - в металлокерамическом корпусе 4106.16 УФО.487.005 ТУ. Применение - предназначены для работы в аппаратуре специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Б квенное обозначение Норма не более Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В Uобр.макс 50 Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение (при τи≤2 мкс и Q≥10), В Uобр.и.макс 60 Максимально допустимое неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В Uобр.и.нп 70 Суммарный максимально допустимый средний прямой ток через все диоды или любой одиночный диод, А Iпр.ср.макс при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°С 0,2 при температуре окружающей среды 125°С 0,08 Максимально допустимый действующий прямой ток для каждого диода, А Iпр.д.макс при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°С 0,2 при температуре окружающей среды 125°С 0,08 Суммарный максимально допустимый импульсный прямой ток при длительности импульса не более 10 мкс без превышения Iпр.ср.макс через любое число диодов ДМП или любой одиночный диод, А Iпр.и.макс при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°С 1,5 при температуре окружающей среды 125°С 0,75 Максимально допустимый ударный прямой ток для каждого диода, А (при температуре окружающей среды 25±10ºС) (при τи≤10 мкс и Q=50) Iпр.уд.макс 2,5 Максимально допустимая температура перехода, (С Tj 155 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Режим измерения Постоянный обратный ток и его стабильность для каждого диода, мкА Iобр ≤2 Uобр =50 В Постоянное прямое напряжение для каждого диода, В Uпр ≥0,85 ≤1,15 Iпр=200 мА Время обратного восстановления ДМП каждого диода, нс tвос ≤40 Iпр.и=200 мА, Uобр.и=20 В, dIпр.и/dt = 25А/мкс Общая емкость каждого диода при нулевом смещении, пФ Сд ≤5 Импульсное прямое напряжение для каждого диода, В Uпр.и ≤4 τи= 10 мкс, Q=500 Дифференциальное сопротивление каждого диода в открытом состоянии, Ом rД ≤10 Iпр =100 мА Тепловое сопротивление переход-корпус каждого диода, °С/Вт RТ ≤200 |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды (в пластмассовом корпусе) | 2Д237А/ББ, 2Д237А2/ББ; 2Д237А/ББ «ОСМ», 2Д237А2/ББ «ОСМ» 2Д237Б/ББ, 2Д237Б2/ББ; 2Д237Б/ББ «ОСМ», 2Д237Б2/ББ «ОСМ» |
| АЕЯР.432120.437 ТУ; ПО.070.052, РД В 22.02.218 (для «ОСМ») Особенности - тип корпуса КД-14А. Применение - предназначены для работы в выпрямительных устройствах источников вторичного электропитания в аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма 2Д237А/ББ, 2Д237А2/ББ; 2Д237А/ББ, 2Д237А2/ББ «ОСМ» 2Д237Б/ББ, 2Д237Б2/ББ; 2Д237Б/ББ , 2Д237Б2/ББ «ОСМ» Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С Uобр.мах 100 50 200 100 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С Uобр.и.мах 100 50 200 100 Максимально допустимый постоянный прямой (средний выпрямленный) ток диода, А, при температуре окружающей среды: от минус 60 до 70°С при 100°С при 155°С Iпр.мах Iвп.ср.мах 1 0,5 0,1 1 0,5 0,1 Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А Iпр.и.п.мах 3 Iвп.ср.мах Максимально допустимый неповторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А, при температуре окружающей среды: от минус 60 до 100°С при 155°С Iпр.и.нп.мах 30 15 30 15 Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность диода, Вт при температуре окружающей среды: от минус 60 до 70ºС при 100°С при 155°С Рмах 1,35 0,85 0,15 1,35 0,85 0,15 Предельно допустимое значение частоты диода при выпрямлении напряжения синусоидальной формы или формы меандра с длительностью фронта переключения не менее 0,1 мкс и активной нагрузке, кГц fmах 300 300 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 5 Uобр=100 В для группы А, А2 Uобр=200 В для группы Б, Б2 Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 1,3 Iпр=1 А Время обратного восстановления диода, нс tвос.обр 50 Iпр.и =1 А; Uобр.и=20 В, Iобр.отсч =0,5 А |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды (в керамикополимерном корпусе) | 2Д237А1/ББ; 2Д237А1/ББ «ОСМ» 2Д237Б1/ББ; 2Д237Б1/ББ «ОСМ» |
| АЕЯР.432120.437 ТУ; РД В 22.02.218 (для «ОСМ») Особенности - тип корпуса КД-14А. Применение - предназначены для работы в выпрямительных устройствах источников вторичного электропитания в аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма 2Д237А1/ББ, 2Д237А1/ББ «ОСМ» 2Д237Б1/ББ, 2Д237Б1/ББ «ОСМ» Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С Uобр.мах 100 50 200 100 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С Uобр.и.мах 100 50 200 100 Максимально допустимый постоянный прямой (средний выпрямленный) ток диода, А, при температуре окружающей среды: от минус 60 до 70°С при 100°С при 155°С Iпр.мах Iвп.ср.мах 1 0,5 0,1 1 0,5 0,1 Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А Iпр.и.п.мах 3 Iвп.ср.мах Максимально допустимый неповторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А, при температуре окружающей среды: от минус 60 до 100°С при 155°С Iпр.и.нп.мах 30 15 30 15 Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность диода, Вт при температуре окружающей среды: от минус 60 до 70ºС при 100°С при 155°С Рмах 1,35 0,85 0,15 1,35 0,85 0,15 Предельно допустимое значение частоты диода при выпрямлении напряжения синусоидальной формы или формы меандра с длительностью фронта переключения не менее 0,1 мкс и активной нагрузке, кГц fmах 300 300 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 5 Uобр=100 В для группы А1, Uобр=200 В для группы Б1 Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 1,3 Iпр=1 А Время обратного восстановления диода, нс tвос.обр 50 Iпр.и =1 А; Uобр.и=20 В, Iобр.отсч =0,5 А |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды 2Д102 | 2Д102А1/ББ, 2Д102А2/ББ, 2Д102А1/ББ «ОСМ», 2Д102А2/ББ «ОСМ» 2Д102Б1/ББ, 2Д102Б2/ББ, 2Д102Б1/ББ «ОСМ», 2Д102Б2/ББ «ОСМ» |
| АЕЯР.432120.444 ТУ; ПО.070.052 (для «ОСМ») Особенности - тип корпуса КД-30. Применение - аппаратура специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Примечание 2Д102А1/ББ, 2Д102А2/ББ, 2Д102А1/ББ «ОСМ», 2Д102А2/ББ «ОСМ» 2Д102Б1/ББ, 2Д102Б2/ББ, 2Д102Б1/ББ «ОСМ», 2Д102Б2/ББ «ОСМ» Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода для всего диапазона рабочих температур, В Uобр.мах 250 300 1 Максимально допустимый средний выпрямленный ток (или максимально допустимый средний прямой ток, или максимально допустимый постоянный прямой ток) при температуре от минус 60 до 50 ºС, мА Iвп.ср.мах Iпр.ср.мах Iпр.мах 100 100 2 при температуре 125 ºС, мА Iвп.ср.мах Iпр.ср.мах Iпр.мах 30 30 Максимально допустимый импульсный прямой ток (при длительности импульса 10 мкс и среднем значении постоянного прямого тока 30 мА) для всего диапазона рабочих температур, А Iпр.и.мах 0,5 0,5 1 Максимально допустимый импульсный прямой ток (при длительности импульса 10 мкс и среднем значении постоянного прямого тока 30 мА) при температуре от минус 60 до 90 ºС, А Iпр.и.мах 2 2 3 Примечания 1. Для всего диапазона рабочих температур. 2. В диапазоне температур от 50 до 125 ºС допустимая величина тока уменьшается линейно. 3. В диапазоне температур от минус 60 до 90 ºС. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Температура окружающей среды, °С Режим измерения 2Д102А1/ББ, 2Д102А2/ББ, 2Д102А1/ББ «ОСМ», 2Д102А2/ББ «ОСМ» 2Д102Б1/ББ, 2Д102Б2/ББ, 2Д102Б1/ББ «ОСМ», 2Д102Б2/ББ «ОСМ» Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 1,0 1,0 125±5 Iпр=50 мА 1,0 1,0 25±10 1,2 1,2 минус 60±3 Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 0,1 − 25±10 Uобр=250 В для группы А1, А2, Uобр=300 В для группы Б1, Б2 50 − 125±5 − 1 25±10 − 75 125±5 |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды в металлостеклянном корпусе | 2Д102А3/ББ, 2Д102Б3/ББ |
| АЕЯР.432120.444 ТУ Особенности - металлостеклянный корпус КД-3. Применение - предназначен для работы в аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Примечание 2Д102А3/ББ 2Д102Б3/ББ Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода для всего диапазона рабочих температур, В Uобр.мах 250 300 1 Максимально допустимый средний выпрямленный ток (или максимально допустимый средний прямой ток, или максимально допустимый постоянный прямой ток) при температуре от минус 60 до 50 ºС, мА Iвп.ср.мах Iпр.ср.мах Iпр.мах 100 100 2 при температуре 125 ºС, мА Iвп.ср.мах Iпр.ср.мах Iпр.мах 30 30 Максимально допустимый импульсный прямой ток (при длительности импульса 10 мкс и среднем значении постоянного прямого тока 30 мА) для всего диапазона рабочих температур, А Iпр.и.мах 0,5 0,5 1 Максимально допустимый импульсный прямой ток (при длительности импульса 10 мкс и среднем значении постоянного прямого тока 30 мА) при температуре от минус 60 до 90 ºС, А Iпр.и.мах 2 2 3 Примечания 1. Для всего диапазона рабочих температур. 2. В диапазоне температур от 50 до 125 ºС допустимая величина тока уменьшается линейно. 3. В диапазоне температур от минус 60 до 90 ºС. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения 2Д102А3/ББ 2Д102Б3/ББ Постоянный обратн й ток диода, мкА Iобр 0,1 1,0 Uобр=250 В для группы А3, Uобр=300 В для группы Б3 Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 1,0 1,0 Iпр=50 мА |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды типа 2Д103 | 2Д103А/ББ; 2Д103А/ББ «ОСМ» 2Д103А1/ББ; 2Д103А1/ББ «ОСМ» |
| АЕЯР.432120.511 ТУ; РД В 22.02.218 (для «ОСМ») Особенности - тип корпуса КД-30. Применение - аппаратура специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Буквенное обозначение Норма, не более Примечание 1. Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В, при Θокр от минус 60 до 125°С Uобр.мах 75 2. Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В, через 20 мкс после окончания импульса прямого тока, при Θокр. от минус 60 до 125ºС Uобр.и.мах 75 3. Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В, при длительности импульса 10 мкс через 10 мкс после окончания импульса прямого тока согласно п.7 таблицы Uобр.и.мах 100 4. Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, мА, 1 при Θокр от минус 60 до 50ºС 100 при Θокр = 125ºС Iпр.мах 30 5. Максимально допустимый средний выпрямленный ток диода, мА, 1 при Θокр от минус 60 до 50ºС 100 при Θокр = 125ºС Iвп.ср.мах 30 6. Максимально допустимый средний прямой ток диода, мА, 1 при Θокр от минус 60 до 50ºС 100 при Θокр = 125ºС Iпр.ср.мах 30 7. Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, А, при длительности импульса 10 мкс 2 - при среднем прямом токе 30 мА и Θокр от минус 60 до 125ºС 2 - при среднем прямом токе 60 мА и Θокр от минус 60 до 90ºС Iпр.и.мах 1 Примечания 1. В диапазоне температур от 50 до 125ºС допустимое значение тока уменьшается линейно. 2. Применение диодов в режиме среднего прямого тока 60 мА при температуре выше 90 ºС не допускается. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 1,0 Iпр=50 мА Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 1,0 Uобр=75 В Установившееся прямое напряжение диода, В Uуст 1,5 Iпр.и =0,5 А 2,5 Iпр.и =2 А Импульсное прямое напряжение диода, В Uпр.и 5 Iпр.и =2 А, τи=10 мкс 5 Iпр.и =0,5 А, τи =10 мкс Общая емкость диода, пФ Сд 20 Uобр =5 В Время обратного восстановления диода, мкс tвос.обр 4 Uобр =20 В, Iпр.и =0,05 А Время прямого восстановления диода, мкс tвос.пр 1 Iпр.и = 2А |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально – планарные диоды в металлостеклянном корпусе | 2Д103А2/ББ |
| АЕЯР.432120.511 ТУ Особенности - металлостеклянный корпус КД-3. Применение - аппаратура специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Буквенное обозначение Норма, не более Примечание 1. Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В, при Θокр от минус 60 до 125°С Uобр.мах 75 2. Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В, через 20 мкс после окончания импульса прямого тока, при Θокр. от минус 60 до 125ºС Uобр.и.мах 75 3. Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В, при длительности импульса 10 мкс через 10 мкс после окончания импульса прямого тока согласно п.7 таблиц Uобр.и.мах 100 4. Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, мА, 1 при Θокр от минус 60 до 50ºС 100 при Θокр = 125ºС Iпр.мах 30 5. Максимально допустимый средний выпрямленный ток диода, мА, 1 при Θокр от минус 60 до 50ºС 100 при Θокр = 125ºС Iвп.ср.мах 30 6. Максимально допустимый средний прямой ток диода, мА, 1 при Θокр от минус 60 до 50ºС 100 при Θокр = 125ºС Iпр.ср.мах 30 7. Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, А, при длительности импульса 10 мкс 2 - при среднем прямом токе 30 мА и Θокр от минус 60 до 125ºС 2 - при среднем прямом токе 60 мА и Θокр от минус 60 до 90ºС Iпр.и.мах 1 Примечания 1. В диапазоне температур от 50 до 125ºС допустимое значение тока уменьшается линейно. 2. Применение диодов в режиме среднего прямого тока 60 мА при температуре выше 90 ºС не допускается. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозна ение Норма не более Режим измерения Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 1,0 Iпр=50 мА Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 1,0 Uобр=75 В Установившееся прямое напряжение диода, В Uуст 1,5 Iпр.и =0,5 А 2,5 Iпр.и =2 А Импульсное прямое напряжение диода, В Uпр.и 5 Iпр.и =2 А, τи=10 мкс 5 Iпр.и =0,5 А, τи =10 мкс Общая емкость диода, пФ Сд 20 Uобр =5 В Время обратного восстановления диода, мкс tвос.обр 4 Uобр =20 В, Iпр.и =0,05 А Время прямого восстановления диода, мкс tвос.пр 1 Iпр.и = 2А |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые выпрямительные диоды типа 2Д104 | 2Д104А/ББ, 2Д104А1/ББ |
| АЕЯР.432120.673 ТУ Особенности - тип корпуса КД-30. Применение - аппаратура специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, режим измерения, единица измерения Буквенное обозначение параметра Предельно допустимая норма параметра Примечание не менее не более Максимально допустимое постоянное (или импульсное) обратное напряжение, В Uобр.макс (Uобр.и.макс) – 300,0 Максимально допустимое импульсное неповторяющееся обратное напряжение, В Uобр.и.нп.макс – 400,0 Максимально допустимый постоянный прямой (или средний выпрямленный) ток, мА Iпр.макс (Iвп.ср.макс) – 50,0 1 Максимально допустимый импульсный прямой ток (при длительности импульса не более 1 с и при среднем значении постоянного прямого тока 50 мА), А Iпр.и.макс – 1,0 Ток перегрузки (ударный ток), А Iпрг – 0,5 Максимально допустимая рассеиваемая мощность, Вт Р – 0,1 Предельно допустимое значение частоты, кГц f – 20,0 1 Примечание – Предельная частота выпрямления диода 20 кГц. В диапазоне частот от 10 до 20 кГц допустимое значение выпрямленного тока уменьшается линейно до 5 мА. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение параметра Норма параметра Режим измерения не менее не более Постоянный обратный ток, мкА Iобр – 3,0 Uобр=300 В Постоянное прямое напряжение, В Uпр – 1,0 Iпр=10 мА Импульсное прямое напряжение, В Uпр.и – ,0 Iпр.и=1 А, τи = 10 мкс Время обратного восстановления, мкс tвос.обр. – 2,5 Iпр.и=10 мА, Uобр.и=20 В при уровне отсчета обратного тока 1 мА Общая емкость при нулевом смещении, пФ СД – 50,0 Тепловое сопротивление переход - окружающая среда (переход - корпус), град/Вт RQпер-окр (RQпер-кор) – 400 Iпр.макс=50 мА |

| Диоды |
| --- |
| Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный полупроводниковый диод | 2Д510А/ББ |
| АЕЯР.432120.239 ТУ Особенности - металлостеклянный корпус КД-3 Применение - предназначен для работы в аппаратуре военного назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Максимально допустимое постоянное обратное напр жение, В Uобр.max 50,0 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода при длительности импульса не более 2 мкс и скважности не менее 10, В Uобр.и.max 70,0 Максимально допустимый средний прямой ток, мА: - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50(С; Iпр.ср.max 200,0 при температуре окружающей среды 125(С Iпр.ср.max 100,0 Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА: - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50(С; Iпр.max 200,0 - при температуре окружающей среды 125(С Iпр.max 100,0 Максимально допустимый импульсный прямой ток при длительности импульса не более 10 мкс без превышения Iпр.ср.max, мА: - при температуре от минус 60 до 50(С; Iпр.и.max 1500,0 - при температуре 125(С Iпр.и.max 500,0 Ток перегрузки (ударный ток), А: - при длительности импульса не более 10 мкс и скважности импульсов не менее 50; Iуд 2,0 - при температуре окружающей среды 25 оС Iуд 2,0 Температура перехода, (С Tj 150 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Постоянный обратный ток, мкА Iобр 5,0 Uобр =50 В Постоянное прямое напряжение, В Uпр 1,1 Iпр =200 мА Заряд восстановлени диода, пКл Qвос 400,0 при переключении с Iпр=50 мА на Uобр.и =10 В Время обратного восстановления диода, нс tвос.обр 4,0 при переключении с Iпр=10 мА на Uобр.и=10 В при уровне обратного тока 2 мА Общая емкость диода при нулевом смещении, пФ Сд 4,0 Импульсное прямое напряжение, В Uпр.и 5,0 Iпр.и=2А Дифференциальное сопротивление диода в открытом состоянии, Ом rд 5,0 Iпр=100 мА Тепловое сопротивление кристалл-корпус диода, град/Вт RТ 200,0 |

| Диоды |
| --- |
| Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный диод | ОС2Д510А/ББ |
| АЕЯР.432120.602 ТУ Особенности - металлостеклянный корпус КД-3 Применение - предназначен для работы в импульсных схемах аппаратуры специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В Uобр.макс 50,0 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода при длительности импульса не более 2 мкс и скважности не мене 10, В Uобр.и. макс 70,0 Максимально допустимый средний прямой ток, мА: - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50(С; Iпр.ср. макс 200,0 при температуре окружающей среды 125(С Iпр.ср. макс 100,0 Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА: - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50(С; Iпр. макс 200,0 - при температуре окружающей среды 125(С Iпр. макс 100,0 Максимально допустимый импульсный прямой ток при длительности импульса не более 10 мкс без превышения Iпр.ср.макс, мА: - при температуре от минус 60 до 50(С; Iпр.и. макс 1500,0 - при температуре 125(С Iпр.и. макс 500,0 Ток перегрузки (ударный ток), А: - при длительности импульса не более 10 мкс и скважности импульсов не менее 50; Iуд 2,0 - при температуре окружающей среды 25 оС Iуд 2 Температура перехода, (С Tj 150 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Постоянный обр тный ток, мкА Iобр 5,0 Uобр =50 В Постоянное прямое напряжение, В Uпр 1,1 Iпр=200 мА Заряд восстановления диода, пКл Qвос 400,0 при переключении с Iпр=50 мА на Uобр.и =10 В Время обратного восстановления диода, нс tвос.обр 4,0 при переключении с Iпр=10 мА на Uобр.и=10 В при уровне обратного тока 2 мА Общая емкость диода при нулевом смещении, пФ Сд 4,0 Импульсное прямое напряжение, В Uпр.и 5,0 Iпр.и =2А Дифференциальное сопротивление диода в открытом состоянии, Ом rдиф 5,0 Iпр =100 мА Тепловое сопротивление кристалл-корпус диода, град/Вт RQпер-кор 200,0 |

| Диоды |
| --- |
| Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный полупроводниковый диод | 2Д520А, 2Д520А «ОС» |
| аАО.339.163 ТУ, аАО.339.190 ТУ (для «ОС») Особенности - металлостеклянный корпус Применение - устройства специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В Uобр.мах 15 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение, В Uобр.и.мах 25 Максимально допустимый импульсный прямой ток, мА (τи ≤ 10 мкс, Q ≥ 2,5) Iпр.и.мах 50 Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА Iпр.мах 20 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Импульсное прямое напряжение, В Uпр.и 2 Iпр.и = 20мА Постоянное прямое напряжение, В Uпр 1 Iпр = 20мА Постоянный обратный ток мкА Iобр 1 Uобр.max = 15 В Общая емкость диода, пФ Cд 3 Uобр = 5 В f = 1(10 мГц Заряд восстановления, пКл Qвос 100 при переключении с Iпр =10мА, на Uобр.и =10 В |

| Диодные матрицы |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные импульсные диодные матрицы | 2ДС523А 2ДС523Б 2ДС523В 2ДС523Г |
| ТТ3.362.143 ТУ Особенности - пластмассовый корпус; - два (типы 2ДС523А, Б) и четыре (типы 2ДС523В, Г) элемента с раздельными минусовыми и плюсовыми электродами Применение - устройства специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимально допустимое постоянное обратное напряжение любой формы и периодичности, В Uобр.мах 50 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение (при τи ≤ 3 мкс и времени между бросками t ≥ 0,5 с), В Uобр.и.мах 70 Максимально допустимый постоянный прямой ток через элементы диодной матрицы (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС), мА Iпр.мах 20 Максимально допустимый импульсный прямой ток через элементы диодной матрицы (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС) tи ≤ 10 мкс; время между бросками t ≥ 0,5 с; Iпр.ср ≤ 20 мА, мА Iпр.и.мах 200 Максимально допустимый средний прямой ток (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС), мА Iпр.ср.мах 20 Габаритный чертеж, принципиальная схема 2ДС523А, 2ДС523Б | 2ДС523В, 2ДС523Г Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения 2ДС523А 2ДС523Б 2ДС523В 2ДС523Г Постоянный обратный ток, мкА Iобр 5 5 5 5 Uобр =50 В Постоянное прямое напряж ние, В Uпр 1 1 1 1 Iпр =20 мА Заряд восстановления, пКл Qвос 150 150 150 150 Iпр =20 мА, Uобр.и =10 В Разность прямых напряжений между всеми элементами диодной матр цы, мВ ΔUпр 5 20 10 20 Iпр =0,05÷2 мА Общая емкость, пФ Сд 2 2 2 2 Uобр=0,1 В Время обратного восстановления, нс tвос.обр 4 4 4 4 с Iпр=10 мА на Uобр.и=10 В, уровень отсчета Iобр=2мА Примечание – Все параметры, за исключением ΔUпр, приведены для каждого элемента диодной матрицы. |

| Диодные матрицы |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные импульсные диодные матрицы | 2ДС523АМ, 2ДС523АМ «ОСМ» 2ДС523БМ, 2ДС523БМ «ОСМ» 2ДС523ВМ, 2ДС523ВМ «ОСМ» 2ДС523ГМ, 2ДС523ГМ «ОСМ» |
| ТТ3.362.143 ТУ Д1, ПО.070.052 (для «ОСМ») Особенности - пластмассовый корпус; - два (типы 2ДС523АМ, БМ) и четыре (типы 2ДС523ВМ, ГМ) элемента с раздельными минусовыми и плюсовыми электродами, с индивидуальной стеклянной герметизацией каждого элемента. Применение - устройства специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимально допустимое постоянное обратное напряжение любой формы и периодичности, В Uобр.мах 50 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение (при τи ≤ 3 мкс и времени между бросками t ≥ 0,5 с), В Uобр.и.мах 70 Максимально допустимый постоянный прямой ток через элементы диодной матрицы (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС), мА Iпр.мах 20 Максимально допустимый импульсный прямой ток через элементы диодной матрицы (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС) tи ≤ 10 мкс; время между бросками t ≥ 0,5 с; Iпр.ср ≤ 20 мА, мА Iпр.и.мах 200 Максимально допустимый средний прямой ток (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС), мА Iпр.ср.мах 20 Габаритный чертеж, принципиальная схема 2ДС523АМ, 2ДС523БМ | 2ДС523ВМ, 2ДС523ГМ Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначен е Норма не более Режим измерения 2ДС523АМ, 2ДС523АМ «ОСМ» 2ДС523БМ, 2ДС523БМ «ОСМ» 2ДС523ВМ, 2ДС523ВМ «ОСМ» 2ДС523ГМ, 2ДС523ГМ «ОСМ» Постоянный обратный ток, мкА Iобр 5 5 5 5 Uобр=50 В Постоянное прямое напряжение, В Uпр 1 1 1 1 Iпр=20 мА Заряд восстановления, пКл Qвос 150 150 150 150 Iпр=20 мА, Uобр.и=10 В Разность прямых напряжений между всеми элементами диодной матрицы, мВ ΔUпр 5 20 10 20 Iпр=0,05÷2 мА Общая емкость, пФ Сд 2,5 2,5 2,5 2,5 Uобр=0,1 В Время обратного восстановления, нс tвос.обр 4 4 4 4 с Iпр =10 мА на Uобр.и=10 В, уровень отсчета Iобр =2 мА Примечание – Все параметры, за исключением ΔUпр, приведены для каждого элемента диодной матрицы. |

| Диодные матрицы |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные импульсные диодные матрицы | 2ДС523АР, 2ДС523АР «ОС» 2ДС523ВР, 2ДС523ВР «ОС» |
| ТТ3.362.143 ТУ Д2, аАО.339.190 ТУ (для «ОС») Особенности - два (тип 2ДС523АР) и четыре (тип 2ДС523ВР) диодных элемента (арматуры) с раздельными минусовыми и плюсовыми электродами - индивидуальная стеклянная герметизация каждого диодного элемента, поставляемых в спутнике-носителе - металлостеклянный корпус КД-1 Применение - устройства специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Нор-ма Максимально допустимое постоянное обратное напряжение любой формы и периодичности, В Uобр.мах 50 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение (при τи ≤ 3 мкс и времени между бросками t ≥ 0,5 с), В Uобр.и.мах 70 Максимально допустимый постоянный прямой ток через элементы диодной матрицы (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС), мА Iпр.мах 20 Максимально допустимый импульсный прямой ток через элементы диодной матрицы (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС) tи ≤ 10 мкс; время между бросками t ≥ 0,5 с; Iпр.ср ≤ 20 мА, мА Iпр.и.мах 200 Максимально допустимый средний прямой ток (диапазон Qокр от минус 60 до 85ºС), мА Iпр.ср.мах 20 Габаритный чертеж, принципиальная схема | 2ДС523АР, 2ДС523АР «ОС» 2ДС523ВР, 2ДС523ВР «ОС» Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения 2ДС523АР, 2ДС523АР «ОС» 2ДС523ВР, 2ДС523ВР «ОС» Постоянный обратный ток, мкА Iобр 5 5 Uобр =50 В Постоянное прямое напряжение, В Uпр 1 1 Iпр =20 мА Заряд восстановления, пКл Qвос 150 150 Iпр =20 мА, Uобр.и =10 В Разность прямых напряжений между всеми элементами диодной матрицы, мВ ΔUпр 5 10 Iпр =0,05÷2 мА Общая емкость, пФ Сд 2,5 2,5 Uобр=0,1 В Время обратного восстановления, нс tвос.обр 4 4 с Iпр=10 мА на Uобр.и =10 В, уровень отсчета Iобр=2 мА Примечание – Все параметры, за исключением ΔUпр, приведены для каждого элемента диодной матрицы. |

| набор диодов |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально – планарные импульсные наборы диодов типа | 2ДС807А 2ДС807А «ОС» |
| аАО.339.653 ТУ, АЕЯР.430204.190 ТУ (для «ОС») Особенности - состоят из четырех элементов с раздельными минусовыми и плюсовыми электродами в металлокерамическом микрокорпусе НО2.8-1В (2В) Применение - предназначены для работы в качестве пар диодов с идентичными прямыми напряжениями в аппаратуре специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимально допустимое обратное импульсное напряжение (любой формы и периодичности), В Uобр.и.мах 15 Максимально допустимый прямой постоянный ток каждого диода, мА Iпр.мах 5 Максимально допустимый прямой импульсный ток каждого диода, мА (скважность ≥3, длительность импульса ≤10 мкс) Iпр.и.мах 10 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Бук-венное обозна-чение Норма не более Режим измерения Постоянное прямое напряжение каждого диода, В Uпр 0,95 Iпр=5 мА Разность прямых напряжений между диодами №№ 1, 2 и №№ 3, 4, мВ (Uпр 5 Iпр=50 мкА, 2 мА Постоянный обратный ток каждого диода, мкА Iобр 5 Uобр=15 В Ток утечки между диодами, мкА Iут 5 Uобр=15 В Емкость каждого диода, пФ Сд 2,5 Uобр=0,1 В Заряд восстановления каждого диода, пКл qвоc 100 Iпр=10мА, Uобр=10 В Время обратного восстановления каждого диода, нс tвос.обр 4 Iпр=10мА, Uобр=10 В Амплитуда разностного напряжения между диодами №№ 1, 2 и №№ 3, 4 в импульсном режиме, мВ (Udi 5 |

| ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВЫЕ |
| --- |
| Фосфид-арсенид-галлиевые красного цвета свечения индикаторы цифровые типа | 3ЛС324А1 |
| аАО.339.103 ТУ Д1 Особенности - общий катод - пластмассовый корпус типа КИ5-4 - состоят из дискретных элементов, изготовленных по эпитаксиально-диффузионной технологии Применение - предназначены для визуальной индикации в аппаратуре специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимально допустимое обратное напряжение любой формы и периодичности (пиковое значение), В Uобр.и.мах 5 Максимально допустимый постоянный прямой ток через элемент при температуре окружающей среды от минус 60 до 35ºС, мА при 70ºС, мА Iпр.мах Iпр.мах 25 7,5 Максимально допустимый импульсный прямой ток через элемент, мА Iпр.и.мах 300 Максимально допустимая рассеиваемая мощность при температуре окружающей среды от минус 60 до 35ºС, мВт при 70ºС, мВт Рмах Рмах 800 300 Схема соединения электродов с выводами Номер вывода Полярность 1 Анод F 2 Анод G 4 Катод общий 6 Анод Е 7 Анод D 8 Анод С 9 Анод Н 12 Катод общий 13 Анод В 14 Анод А | Габаритный чертеж Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Режим измерения не менее не более Постоянное прямое напряжение на каждом элементе, В Uпр 2,5 Iпр = 20 мА Средняя сила света сегмента, мкд 0,15 Iпр = 20 мА через элемент Сила света точки Iv 0,08 Iпр = 20 мА Относительный разброс силы света между сегментами 3 Коэффициент измерения силы света элемента при Θокр. = 70ºС К1 3 при Θокр. = -60ºС К2 6 Цвет свечения красный (650-670 нм) |

| ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВЫЕ |
| --- |
| Фосфид-арсенид-галлиевые красного цвета свечения индикаторы цифровые типа | 3ЛС324Б1 |
| аАО.339.103 ТУ Д1 Особенности - общий анод - пластмассовый корпус типа КИ5-4 - состоят из дискретных элементов, изготовленных по эпитаксиально-диффузионной технологии Применение - предназначены для визуальной индикации в аппаратуре специального назначения Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимально допустимое обратное напряжение любой формы и периодичности (пиковое значение), В Uобр.и.мах 5 Максимально допустимый постоянный прямой ток через элемент при температуре окружающей среды от минус 60 до 35ºС, мА при 70ºС, мА Iпр.мах Iпр.мах 25 7,5 Максимально допустимый импульсный прямой ток через элемент, мА Iпр.и.мах 300 Максимально допустимая рассеиваемая мощность при температуре окружающей среды от минус 60 до 35ºС, мВт при 70ºС, мВт Рмах Рмах 800 300 Схема соединения электродов с выводами Номер вывода Полярность 1 Катод А 2 Катод F 3 Анод общий 6 Катод H 7 Катод E 8 Катод D 9 Анод общий 10 Катод C 11 Катод G 13 Катод B 14 Анод общий | Габаритный чертеж Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Режим измерения не менее не более Постоянное прямое напряжение на каждом элементе, В Uпр 2,5 Iпр = 20 мА Средняя сила света сегмента, мкд 0,15 Iпр = 20 мА через элемент Сила света точки Iv 0,08 Iпр = 20 мА Относительный разброс силы света между сегментами 3 Коэффициент измерения силы света элемента при Θокр. = 70ºС К1 3 при Θокр. = -60ºС К2 6 Цвет свечения красный (650-670 нм) |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 | 286ЕП1ТББ 286ЕП1ТББ «ОСМ» |
| АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ») Особенности - керамикополимерный корпус 4117.8-2 ГОСТ 17467. Применение - предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 68 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх.max -4 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 5 Максимальный выходной ток, А Iвых.max - Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.отк.max 1 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 1 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 15 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1 Максимальное значение средней рассеиваемой с теплоотводом мощности в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 200 Максимальная рассеиваемая в режиме однократных перегрузок мощность при Uвых≤10В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.A.max 40 Максимальная рассеиваемая в режиме постоянного тока мощность при Uвых≤15В, Вт Ppac.пост.max - Максимальная частота в режиме переключения, кГц fmax 60 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 10 Uвых=68 В Uвх= -1,5 В Остаточное напряжение, В Uост 1,5 Iвх=1 А Iвых=5 А Входное напряжение в открытом состоянии, В Uвх.отк 2,3 Iвх =1 А Iвых=5 А Коэффициент усиления тока Кус.I от 10 до 150 Uвых=10 В Iвых= 5 А Время включения, мкс tвкл 0,15 Iвх=0,6 А Iвых=5А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 0,42 Iвх=0,6 А Iвых=5 А Uвых=30 В Остаточное напряжение при объединенных входах и выходах, В Uост.об 3 Iвх =1,5 А Iвых=10 А |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 | 286ЕП2ТББ 286ЕП2ТББ «ОСМ» |
| АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ») Особенности - керамикополимерный корпус 4117.6-3 ГОСТ 17467. Применение - предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 68 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх.max -4 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 5 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 1 Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.отк.max 0,025 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,025 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 15 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1 Максимальное значение средней рассеиваемой с теплоотводом мощности в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 200 Максимальная рассеиваемая в режиме однократных перегрузок мощность при Uвых≤10В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac. A.max 40 Максимальная рассеиваемая в режиме постоянного тока мощность при Uвых≤15В, Вт Ppac.пост.max 2,5 Максимальная частота в режиме переключения, кГц fmax 60 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 20 Uвых=68 В Uвх= -1,5 В Остаточное напряжение, В Uост 3,5 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Входное напряжение в открытом состоянии, В Uвх.отк 4,5 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Коэффициент усиления тока Кус.I Не менее 2000 Uвых=10 В Iвых= 5 А Время включения, мкс tвкл 0,4 Iвх =0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 2,4 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 | 286ЕП3ТББ 286ЕП3ТББ «ОСМ» |
| АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ») Особенности - керамикополимерный корпус 4117.6-2 ГОСТ 17467. Применение - предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 100 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх.max -5 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 5 Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.откmax 1,50 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх. pac.max 1,50 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 15 Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 300 Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 40 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 10 Uвых =100 В Uвх = -1,5 В Остаточное напряжение, В Uост 1,0 Iвх =1 А Iвых=5 А Входное напряжение в открытом состоянии, В Uвх.отк 1,8 Iвх=1 А Iвых=5 А Коэффициент усиления тока Кус.I от 10 до 200 Uвых=10 В Iвых= 5 А Время включения, мкс tвкл 0,1 Iвх=1 А Iвых=5 А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 0,42 Iвх=1 А Iвых=5 А Uвых=30 В |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 | 286ЕП4ТББ 286ЕП4ТББ «ОСМ» |
| АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ») Особенности - керамикополимерный корпус 4117.6-2 ГОСТ 17467. Применение - предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 100 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх max -10 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 5 Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.отк max 0,05 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,05 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 15 Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 300 Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 40 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 15 Uвых =100 В Uвх = -1,5 В Остаточное напряжение, В Uост 2,7 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Входное напряжение в открытом состоянии, В Uвх.отк 3,5 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Коэффициент усиления тока Кус.I ≥2 000 Uвых=10 В Iвых= 5 А Время включения, мкс tвкл 0,3 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 1,0 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 | 286ЕП5ТББ 286ЕП5ТББ «ОСМ» |
| АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ») Особенности - керамикополимерный корпус 4117.6-2 ГОСТ 17467. Применение - предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 100 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх.max -10 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 2 Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.отк max 0,05 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,05 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 10 Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 8 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 120 Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 16 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 2 Uвых =100 В Uвх = -1,5 В Остаточное напряжение, В Uост 1,5 Iвх=0,01 А Iвых=1 А Входное напряжение в открытом состоянии, В Uвх.отк 2,3 Iвх=0,01 А Iвых=1 А Коэффициент усиления тока Кус.I ≥500 Uвых=10 В Iвых1= 1 А Время включения, мкс tвкл 0,3 Iвх=0,01 А Iвых=2 А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 1,0 Iвх=0,01 А Iвых=2 А Uвых=30 В |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) | 2607КП1АТ |
| АЕЯР.431160.752 ТУ Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2; - стойкость к СВФ 2Ус. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 60 Коммутируемый ток, А Ikom 0 15 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 20 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +(25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 ( Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых ( 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 60 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк ( 0,06 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 7,5 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 ( Uиз=1500 В Время включения, мс tвкл ( 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл ( 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) | 2607КП1БТ |
| АЕЯР.431160.752 ТУ Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2; - стойкость к СВФ 2Ус. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 60 Коммутируемый ток, А Ikom 0 15 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 20 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +(25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не енее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 ( Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых ( 25,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 60 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк ( 0,08 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 7,5 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 ( Uиз=1500 В Время включения, мс tвкл ( 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл ( 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| Транзисторные сборки |
| --- |
| Транзисторные сборки | 2П7235АС, 2П7235БС |
| АЕЯР.432140.591 ТУ Особенности - керамикополимерный корпус 4117.8 ГОСТ 17467. Применение - предназначены для применения в качестве полупроводниковых ключей постоянного и переменного тока в преобразовательных устройствах специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Буквенное обозначение параметра Норма Примечание не менее не более Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток (Uвх=0 В), В - 2П7235АС Uси пост. макс – 55 1, 5 - 2П7235БС – 100 Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В Uзи пост. макс – ±20 1, 5 Максимально допустимый импульсный ток стока, А Iс и.макс – 100 3, 5 Максимально допустимый постоянный ток стока, А Iс пост. макс – 10 4, 5 – 20 6 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт Рк пост. макс – 10 2, 4, 5 Максимально допустимая температура перехода, (С Тп макс – 150 5 Примечания 1 В диапазоне температур корпуса от минус 60 до 125 (С. 2 При температуре корпуса от минус 60 до 35 (С. При температуре корпуса от 35 до 125 (С рассеиваемую мощность, Вт, вычисляют по формуле где Тп макс – температура перехода, (С; Ткорп – температура корпуса, (С; RT п-к – тепловое сопротивление, (С/Вт. 3 При включении tоткр≤10 мкс, скважности Q ≥50. 4 На каждый канал при условии использования теплоотвода, обеспечивающего непревышение температуры перехода более 150 °С. 5 Параметры контролируются на каждом канале транзисторной сборки. 6 При параллельном соединении каналов транзисторной сборки. Принципиальная схема | Габаритный чертеж Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Режимы измерения Примечание не менее не более Начальный ток стока, мкА - 2П7235АС Iс.нач – 20,0 Uси=55 В, Uзи=0 В 1 - 2П7235БС – 500,0 Uси=100 В, Uзи=0 В 1 Ток утечки затвора, нА Iз.ут -100,0 100,0 Uси=0 В, Uзи=±20 В 1 Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом - 2П7235АС Rси откр – 0,05 Uзи=10 В, Iс = 10 А 1 - 2П7235БС – 0,1 Пороговое напряжение затвора, В - 2П7235АС Uзи пор 2,0 4,0 Uси=Uзи, Iс=1 мА 1 - 2П7235БС 1,5 2,5 Время задержки включения, нс tвкл – 200,0 Eп=30 В; Rвх=3,6 Ом, Uзи=10 В; Rн=1,5 Ом (2П7235АС), Rн=3,0 Ом (2П7235БС) 1 Время задержки выключения, нс tвыкл – 400,0 Eп=30 В; Rвх=3,6 Ом, Uзи=10 В; Rн=1,5 Ом (2П7235АС), Rн=3,0 Ом (2П7235БС) 1 Тепловое сопротивление переход - корпус, °С/Вт RTп-к – 15,0 1,2 Примечания 1 Параметр контролируется для каждого канала транзисторной сборки. 2 При наличии радиатора, гарантирующего температуру корпуса не выше 125 °С. |

| Диоды |
| --- |
| Кремниевые быстровосстанавливающиеся импульсные полупроводниковые диоды с барьером Шоттки типа 2Д922 | 2Д922А/ББ, 2Д922Б/ББ, 2Д922В/ББ |
| АЕЯР.432120.719 ТУ Особенности - металлостеклянный корпус типа КД-1-2; - поставка по заказу комплектами из двух 2Д922АР/ББ, 2Д922БР/ББ и четырех 2Д922АГ/ББ, 2Д922БГ/ББ диодов, подобранных по разбросу прямого напряжения и емкости Применение - выпрямители высокой частоты, модуляторы, преобразователи, формирователи импульсов, ограничители и другие импульсные устройства специального назначения по ГОСТ РВ 20.39.304. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма, не более Примечание 2Д922А/ББ 2Д922Б/ББ 2Д922В/ББ Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В Uобр.макс 20 20 20 1 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода при длительности импульса не более 2 мкс и скважности не менее 10, В Uобр.и.макс 25 25 25 2 Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iпр.макс 60 40 12 - при Tокр 125 (С Iпр.макс 10 10 10 3 Максимально допустимый средний выпрямленный ток диода, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iвп.ср.макс 30 20 15 - при Tокр 125 (С Iвп.ср.макс 6 6 6 3 Максимально допустимый импульсный прямой ток диода при длительности импульса не более 10 мкс и скважности импульсов не менее 10, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iпр.и.макс 100 70 20 - при Tокр 125 (С Iпр.и.макс 20 20 20 3 Максимальная рассеиваемая мощность при Токр = 25(С, мВт Ppac.макс 70 70 70 Температура перехода, (С Tj 150 150 150 Примечания 1 Для всего диапазона рабочих температур. 2 В интервале температур свыше 35 (С до 125 (С параметр уменьшается линейно с коэффициентом 55,5 мВ/град. 3 В интервале температур свыше 35 (С до 125 (С параметр уменьшается линейно с коэффициентом 0,4 мА/град. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма, не более Температура среды (корпу-са), °С Режим измерения 2Д922А/ББ 2Д922Б/ББ 2Д922В/ББ Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 0,5 0,5 0,5 25±10 Uобр=20 В 25 25 25 125±5 0,5 0,5 0,5 минус 60±3 Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 0,4 0,4 − 25±10 Iпр=1 мА 0,9 − − Iпр=50 мА − 0,9 − Iпр=35 мА − − 0,55 Iпр=10 мА 0,5 0,6 0,7 125±5 Iпр=10 мА 1,0 − − минус 60±3 Iпр=50 мА − 1,0 − Iпр=35 мА − − 0,6 Iпр=10 мА Время обратного восстановле-ния диода, нс tвос.обр 5 5 5 25±10 переключе-ние с Iпр = 50 мА (10 мА) на Uобр.и = 3 В при Iобр.отсч =10 мА (5 мА) Общая емкость диода, пФ СД 1 1 1 25±10 Uобр=0 В Эффективное время жизни неравновес-ных носителей заряда диода, нс τэфф 0,1 0,1 0,1 25±10 Iпр.и = 25 мА, f = 600 МГц |

| Диоды |
| --- |
| Кремниевые быстровосстанавливающиеся импульсные полупроводниковые диоды с барьером Шоттки типа 2Д922 | 2Д922АР/ББ, 2Д922БР/ББ |
| АЕЯР.432120.719 ТУ Особенности - металлостеклянный корпус типа КД-1-2; - комплектуются из двух 2Д922А/ББ, 2Д922Б/ББ диодов, подобранных по разбросу прямого напряжения и емкости Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Буквенное обозначение параметра Норма, не более Температура среды (корпуса), °С 2Д922АР/ББ 2Д922БР/ББ Разброс по прямому напряжению между диодами в комплекте, мВ (Iпр = 0,75 мА, 10 мА, 20 мА) ΔUпр 20 20 25±10 Разброс по емкости между диодами в комплекте, пФ (Uобр = 0 В) ΔСд 0,2 0,2 25±10 Применение - выпрямители высокой частоты, модуляторы, преобразователи, формирователи импульсов, ограничители и другие импульсные устройства специального назначения по ГОСТ РВ 20.39.304. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма, не более Примечание 2Д922АР/ББ 2Д922БР/ББ Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В Uобр.макс 20 20 1 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода при длительности импульса не более 2 мкс и скважности не менее 10, В Uобр.и.макс 25 25 2 Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iпр.макс 60 40 - при Tокр 125 (С Iпр.макс 10 10 3 Максимально допустимый средний выпрямленный ток диода, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iвп.ср.макс 30 20 - при Tокр 125 (С Iвп.ср.макс 6 6 3 Максимально допустимый импульсный прямой ток диода при длительности импульса не более 10 мкс и скважности импульсов не менее 10, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iпр.и.макс 100 70 - при Tокр 125 (С Iпр.и.макс 20 20 3 Максимальная рассеиваемая мощность при Токр = 25(С, мВт Ppac.макс 70 70 Температура перехода, (С Tj 150 150 Примечания 1 Для всего диапазона рабочих температур. 2 В интервале температур свыше 35 (С до 125 (С параметр уменьшается линейно с коэффициентом 55,5 мВ/град. 3 В интервале температур свыше 35 (С до 125 (С параметр уменьшается линейно с коэффициентом 0,4 мА/град. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма, не более Температура среды (корпу-са), °С Режим измерения 2Д922АР/ББ 2Д922БР/ББ Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 0,5 0,5 25±10 Uобр=20 В 25 25 125±5 0,5 0,5 минус 60±3 Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 0,4 0,4 25±10 Iпр=1 мА 0,9 − Iпр=50 мА − 0,9 Iпр=35 мА 0,5 0,6 125±5 Iпр=10 мА 1,0 − минус 60±3 Iпр=50 мА − 1,0 Iпр=35 мА Время обратного восстановления диода, нс tвос.обр 5 5 25±10 переключение с Iпр = 50 мА (10 мА) на Uобр.и = 3 В при Iобр.отсч =10 мА (5 мА) Общая емкость диода, пФ СД 1 1 25±10 Uобр=0 В Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда диода, нс τэфф 0,1 0,1 25±10 Iпр.и = 25 мА, f = 600 МГц |

| Диоды |
| --- |
| Кремниевые быстровосстанавливающиеся импульсные полупроводниковые диоды с барьером Шоттки типа 2Д922 | 2Д922АГ/ББ, 2Д922БГ/ББ |
| АЕЯР.432120.719 ТУ Особенности - металлостеклянный корпус типа КД-1-2; - комплектуются из четырех 2Д922А/ББ, 2Д922Б/ББ диодов, подобранных по разбросу прямого напряжения и емкости Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Буквенное обозначение параметра Норма, не более Температура среды (корпуса), °С 2Д922АГ/ББ 2Д922БГ/ББ Разброс по прямому напряжению между диодами в комплекте, мВ (Iпр = 0,75 мА, 10 мА, 20 мА) ΔUпр 20 20 25±10 Разброс по емкости между диодами в комплекте, пФ (Uобр = 0 В) ΔСд 0,2 0,2 25±10 Применение - выпрямители высокой частоты, модуляторы, преобразователи, формирователи импульсов, ограничители и другие импульсные устройства специального назначения по ГОСТ РВ 20.39.304. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма, не более Примечание 2Д922АГ/ББ 2Д922БГ/ББ Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В Uобр.макс 20 20 1 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода при длительности импульса не более 2 мкс и скважности не менее 10, В Uобр.и.макс 25 25 2 Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iпр.макс 60 40 - при Tокр 125 (С Iпр.макс 10 10 3 Максимально допустимый средний выпрямленный ток диода, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iвп.ср.макс 30 20 - при Tокр 125 (С Iвп.ср.макс 6 6 3 Максимально допустимый импульсный прямой ток диода при длительности импульса не более 10 мкс и скважности импульсов не менее 10, мА: - при Tокр от минус 60 до 35 (С; Iпр.и.макс 100 70 - при Tокр 125 (С Iпр.и.макс 20 20 3 Максимальная рассеиваемая мощность при Токр = 25(С, мВт Ppac.макс 70 70 Температура перехода, (С Tj 150 150 Примечания 1 Для всего диапазона рабочих температур. 2 В интервале температур свыше 35 (С до 125 (С параметр уменьшается линейно с коэффициентом 55,5 мВ/град. 3 В интервале температур свыше 35 (С до 125 (С параметр уменьшается линейно с коэффициентом 0,4 мА/град. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма, не более Температура среды (корпу-са), °С Режим измерения 2Д922АГ/ББ 2Д922БГ/ББ Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр 0,5 0,5 25±10 Uобр=20 В 25 25 125±5 0,5 0,5 минус 60±3 Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 0,4 0,4 25±10 Iпр=1 мА 0,9 − Iпр=50 мА − 0,9 Iпр=35 мА 0,5 0,6 125±5 Iпр=10 мА 1,0 − минус 60±3 Iпр=50 мА − 1,0 Iпр=35 мА Время обратного восстановления диода, нс tвос.обр 5 5 25±10 переключение с Iпр = 50 мА (10 мА) на Uобр.и = 3 В при Iобр.отсч =10 мА (5 мА) Общая емкость диода, пФ СД 1 1 25±10 Uобр=0 В Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда диода, нс τэфф 0,1 0,1 25±10 Iпр.и = 25 мА, f = 600 МГц |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 в металлокерамическом корпусе | 286ЕП3БТББ 286ЕП3БТ1ББ |
| АЕНВ.431420.213 ТУ Особенности - металлокерамический корпус в двух модификациях, в т.ч. с теплоотводом; - минимальная наработка 100 000 ч; - рабочий температурный диапазон от минус 60 до 125 °С; - стойкость к воздействию фактора 7.И: с характеристикой 7.И1-7.И8, 7.И10, 7.И11 – 4Ус; с характеристиками 7.И12-7.И15 – 3Р; - стойкость к воздействию фактора 7.С с характеристиками 7.С1, 7.С4 – 10×5Ус; - стойкость к воздействию фактора 7.К: с характеристиками 7.К1 - 7.К8 – 2К; с характеристиками 7.К11, 7.К12 – 80 МэВ×см2/мг. Применение - предназначены для использования в качестве элементов для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 100 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх.max -5 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 5 Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.откmax 1,50 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх. pac.max 1,50 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 15 Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при темпера уре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 300 Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 40 | Габаритный чертеж Принципиальная схема (по ОСТ 11 0048-84) Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 1 Uвых =100 В Uвх = -1,5 В Остаточное напряжение, Uост 1,0 Iвх =1 А Iвых=5 А Входное напряжение в открытом состоянии, В Uвх.отк 1,8 Iвх=1 А Iвых=5 А Коэффициент усиления тока Кус.I от 10 до 200 Uвых=10 В Iвых= 5 А Время включения, мкс tвкл 0,1 Iвх=1 А Iвых=5 А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 0,42 Iвх=1 А Iвых=5 А Uвых=30 В Тепловое сопротивление переход - корпус, °С/Вт RT п-к 20,0 |

# Text boxes

2

1

2

1

-

+